Алкидный конвертер

для окраски металла

F315ex

| Основные свойства: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический тип: | Алкидное покрытие с фосфатами цинка |  |  |  |  |
| Степень блеска, глосс: | 35 ± 5 |  |  |  |  |
| Назначение: | Окраска сельскохозяйственных машин, рам, столярных изделий, а также в качестве альтернативы циклу с использованием 2-х слоёв 1К покрытий, что сокращает рабочее время и общие затраты. |  |  |  |  |
| Способ нанесения: | Распыление (в т.ч. электростатическое, Airrmix, Airless), кисть, валик |  |  |  |  |
| Физико-химические характеристики: |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток, %: | 70 ± 1 |  |  |  |  |
| Плотность, г/см3: | 1,400 ± 0,010 |  |  |  |  |
| Вязкость (по DIN8 при 25°С), с: | 40 ± 5 |  |  |  |  |
| Рецептура смешивания (по весу): | Основа | F315sp |  |  | 80 |
|  | Пигм. пасты | FBU |  |  | 20 |
|  | Разбавитель | DNC821 (пневмопистолет) DNC821 (Airmix, Airless) DPS864 или уайт-спирит (кисть, валик) |  |  | 15-20 5-10 0-5 |
| Вес мокрого слоя, г/м2: | 90 - 140 |  |  |  |  |
| Количество слоёв: | 1 - 2 |  |  |  |  |
| Сушка при весе мокрого слоя 90 мкм в зависимости от температуры: |  | 10°С | 20°С | 30°С |  |
|  | От пыли: | 25-30 мин | 15-20 мин | 10-15 мин |  |
|  | На отлип: | 80-90 мин | 50-60 мин | 30-40 мин |  |
|  | Шлифовка: | 24-28 ч | 16-18 ч | 10-12 ч |  |
|  | Складирование | 48 ч | 36 ч | 24 ч |  |
|  | Полное отверждение | 14 дней | 10 дней | 7 дней |  |
| Нанесение последующих слоёв: | Минимум 6-8 часов, максимум 15 дней |  |  |  |  |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. |  |  |  |  |

Алкидный конвертер

для окраски металла

F315ex

Описание:

F315ex - нейтральный алкидный шелковисто-матовый конвертер для создания цветных эмалей. Смешивается с пигментными пастами серии FBU (в соотношении 80:20 по весу). Применяется для окраски железа, стали, чугуна, а также для реставрации старых покрытий. Быстро сохнет, прост в применении, обладает хорошей стойкостью к коррозии. Подходит для окраски сельскохозяйственной техники и металлоконструкций. Является хорошей альтернативой 2-х компонентным покрытиям, позволяя ускорить и упростить процесс окраски.

Используется как самогрунтующееся покрытие или в качестве праймера с последующим перекрытием его любой органоразбавимой эмалью (например, глянцевой алкидной эмалью F410sp). Также может наноситься на любой органоразбавимый праймер после предварительной шлифовки (например, на алкидный праймер F311pc, 2К акриловый F302рс и пр.).

Перед окраской поверхность следует очистить от воды и масла ацетоном, механически от пыли и ржавчины. Степень очистки представлена в таблице 1:

Таблица 1. Степень подготовки поверхности

| Поверхнсоть | Степень очистки |
| --- | --- |
| Железо / сталь | Сверхтщательная струйная очистка Sa 2½ согласно ISO 8501-1 |
| Чугун | Сверхтщательная струйная очистка Sa 2½ согласно ISO 8501-1 |
| Старое покрытие | Тщательное удаление старого покрытия струйной очисткой до степени SA 2½ или ручная механическая очистка до степени St 2 согласно стандарту ISO 8501-1 |

Также и сам может использоваться в качестве праймера. В этом случае может перекрываться алкидными эмалями F410sp, F410se, F410op или нитроэмалями F436.

Наносить покрытие можно при температуре от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. При температуре ниже +5°С покрытие будет сохнуть очень долго. Время высыхания также зависит от толщины слоя – чем он толще, тем больше времени для этого требуется. Обдув воздухом окрашенного изделия ускоряет процесс сушки.

Окрашиваемая поверхность должна иметь температуру не менее чем на 3°C выше точки росы.

Поскольку F315ex - быстросохнущий продукт для промышленного использования, его нанесение, как правило, осуществляется распылением: обычным, электростатическим, Airmix или Airless. Однако, его также можно наносить кистью (на края, углы или небольшие поверхности), а также валиком на небольшие ровные участки. В этом случае необходимо убедиться, что материал нанесён по возможности максимально равномерно и в достаточном количестве.

Способы и параметры нанесения представлены в таблице 2:

Алкидный конвертер

для окраски металла

F315ex

Таблица 2. Способы и параметры нанесения

| Способ нанесения | Разбавитель | Разбавление, % | Давление | Сопло, мм | Угол распыла, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневмопистолет | DNC821 | 15-20 | 1,5-2 атм | 1,6-2 | 40 |
| Airless | DNC821 | 5-10 | 130 бар | 0,15 | 30 |
| Airmix | DNC821 | 10-15 | 90 бар | 0,15 | 40 |
| Электростатика | DNC821 | 15-20 | 130 бар | 0,15 | 40 |
| Кисть или валик | DPS864 или уайт-спирит | 0-5 | - | - | - |

Примечание. Для Airmix и Airless коэффициент усиления 40:1

Результаты лабораторных тестов на адгезию и химстойкость представлены в таблице 3:

Таблица 3. Результаты лабораторных тестов

| Тест и стандарт | Результат |  |
| --- | --- | --- |
| Адгезия по UNI EN ISO 2409:2007 | Отличный уровень адгезии (значение 0) (диапазон от 0 до 5, где 0-наилучшая и 5- наихудшая) |  |
| Камера солевого тумана UNI EN ISO 9227 | 250 часов - без дефектов |  |
| Химическая стойкость (положительные результаты тестов) | Уксусная кислота 5% Серная кислота 10% Хлорид натрия 20% Гидроксид натрия 10% Сульфат натрия 10% Гипохлорит натрия 10%, Дифференцированное масло Тормозная жидкость Масло для дизельных двигателей Синтетическое моторное масло Льняное масло | Вазелин Бензин с октановым числом 99 Неэтилированный бензин Дизельное топливо Глицерол Ацетон Ароматический растворитель Solvesso 100 Этанол Соляной раствор 5% Дистиллированная вода. |

Примечание. Испытания проведены на покрытии не ранее 15 дней после нанесения.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.