F315sp

Алкидный конвертер

для окраски металла

| Основные свойства: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический тип: | Алкидное покрытие с фосфатами цинка |  |  |  |  |
| Степень блеска, глосс: | 50 ± 10 |  |  |  |  |
| Назначение: | Отделка изделий из железа, стали, чугуна, а также реставрация старых покрытий |  |  |  |  |
| Способ нанесения: | Распыление (в т.ч. электростатическое, Airrmix, Airless), кисть, валик |  |  |  |  |
| Физико-химические характеристики: |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток, %: | 65 ± 1 |  |  |  |  |
| Плотность, г/см3: | 1,300 ± 0,010 |  |  |  |  |
| Вязкость (по DIN8 при 20°С), с: | 30 ± 5 |  |  |  |  |
| Рецептура смешивания (по весу): | Основа | F315sp |  |  | 80 |
|  | Пигм. пасты | FBU |  |  | 20 |
|  | Разбавитель | DNC821 (пневмопистолет) DNC821 (Airmix, Airless) DPS864 или уайт-спирит (кисть, валик) |  |  | 15-20 5-10 0-5 |
| Вес мокрого слоя, г/м2: | 90 - 130 |  |  |  |  |
| Количество слоёв: | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  |  | 10°С | 20°С | 30°С |  |
| Сушка при весе мокрого слоя 90 мкм в зависимости от температуры: | От пыли: | 30-45 мин | 20-30 мин | 10-20 мин |  |
|  | На отлип: | 2-3 ч | 1,5-2 ч | 1-1,5 ч |  |
|  | Шлифовка: | 24-28 ч | 20-24 ч | 16-20 ч |  |
|  | Складирование | 48 ч | 36 ч | 24 ч |  |
|  | Полное отверждение | 10 дней | 7 дней | 5 дней |  |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. |  |  |  |  |

Алкидный конвертер

для окраски металла

F315sp

Описание:

F315sp - нейтральный алкидный полуглянцевый конвертер для создания цветных эмалей. Смешивается с пигментными пастами серии FBU (в соотношении 80:20 по весу). Применяется для окраски железа, стали, чугуна, а также для реставрации старых покрытий. Быстро сохнет, прост в применении, обладает хорошей стойкостью к коррозии. Подходит для окраски сельскохозяйственной техники и металлоконструкций. Является хорошей альтернативой 2-х компонентным покрытиям, позволяя ускорить и упростить процесс окраски.

Используется как самогрунтующееся покрытие или в качестве праймера с последующим перекрытием его любой органоразбавимой эмалью (например, глянцевой алкидной эмалью F410sp). Также может наноситься на любой органоразбавимый праймер после предварительной шлифовки (например, на алкидный праймер F311pc).

Перед окраской поверхность следует очистить от воды и масла ацетоном, механически от пыли и ржавчины. Степень очистки представлена в таблице 1:

Таблица 1. Степень подготовки поверхности

| Поверхнсоть | Степень очистки |
| --- | --- |
| Железо / сталь | Сверхтщательная струйная очистка Sa 2½ согласно ISO 8501-1 |
| Чугун | Сверхтщательная струйная очистка Sa 2½ согласно ISO 8501-1 |
| Старое покрытие | Тщательное удаление старого покрытия струйной очисткой до степени SA 2½ или ручная механическая очистка до степени St 2 согласно стандарту ISO 8501-1 |

Наносить покрытие можно при температуре от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. При температуре ниже +5°С покрытие будет сохнуть очень долго. Время высыхания также зависит от толщины слоя – чем он толще, тем больше времени для этого требуется. Обдув воздухом окрашенного изделия ускоряет процесс сушки.

Окрашиваемая поверхность должна иметь температуру не менее чем на 3°C выше точки росы.

Поскольку F315sp - быстросохнущий продукт для промышленного использования, его нанесение, как правило, осуществляется распылением: обычным, электростатическим, Airmix или Airless. Однако, его также можно наносить кистью (на края, углы или небольшие поверхности), а также валиком на небольшие ровные участки. В этом случае необходимо убедиться, что материал нанесён по возможности максимально равномерно и в достаточном количестве.

Способы и параметры нанесения представлены в таблице 2:

F315sp

Алкидный конвертер

для окраски металла

Таблица 2. Способы и параметры нанесения

| Способ нанесения | Разбавитель | Разбавление, % | Давление | Сопло, мм | Угол распыла, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневмопистолет | DNC821 | 15-20 | 1,5-2 атм | 1,6-2 | 40 |
| Airless | DNC821 | 5-10 | 130 бар | 0,15 | 30 |
| Airmix | DNC821 | 10-15 | 90 бар | 0,15 | 40 |
| Электростатика | DNC821 | 15-20 | 130 бар | 0,15 | 40 |
| Кисть или валик | DPS864 или уайт-спирит | 0-5 | - | - | - |

Примечание. Для Airmix и Airless коэффициент усиления 1:40

Результаты лабораторных тестов на адгезию и химстойкость представлены в таблице 3:

Таблица 3. Результаты лабораторных тестов

| Тест и стандарт | Результат |  |
| --- | --- | --- |
| Адгезия по UNI EN ISO 2409:2007 | Отличный уровень адгезии (значение 0) (диапазон от 0 до 5, где 0-наилучшая и 5- наихудшая) |  |
| Камера солевого тумана UNI EN ISO 9227 | 250 часов - без дефектов |  |
| Химическая стойкость (положительные результаты тестов) | Уксусная кислота 5% Серная кислота 10% Хлорид натрия 20% Гидроксид натрия 10% Сульфат натрия 10% Гипохлорит натрия 10%, Дифференцированное масло Тормозная жидкость Масло для дизельных двигателей Синтетическое моторное масло Льняное масло | Вазелин Бензин с октановым числом 99 Неэтилированный бензин Дизельное топливо Глицерол Ацетон Ароматический растворитель Solvesso 100 Этанол Соляной раствор 5% Дистиллированная вода. |

Примечание. Испытания проведены на покрытии с использованием отвердителя F901ct не ранее 15 дней после нанесения.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.