Акриловый конвертер для окраски металла, пластика и стекла

F403dd

| Основные свойства: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический тип: | Акриловое покрытие |  |  |  |
| Степень блеска, глосс: | 65 |  |  |  |
| Назначение: | Отделка изделий из железа, стали, алюминия, гальванизированного и оцинкованного металла, а также пластика и стекла |  |  |  |
| Способ нанесения: | Распыление |  |  |  |
| Физико-химические характеристики: |  |  |  |  |
| Сухой остаток, %: | 72 ± 2 |  |  |  |
| Плотность, г/см3: | 1,300 ± 0,010 |  |  |  |
| Вязкость (по DIN8 при 20°С), с: | 30 ± 5 |  |  |  |
| Рецептура смешивания (по весу): | Основа | F403dd |  | 100 |
|  | Отвердитель | F901ct (для интерьера) F902ct (для экстерьера) |  | 20 |
|  | Разбавитель | DPU809 |  | 15-20 |
| Жизнеспособность (при 20°С), ч: | 5 |  |  |  |
| Вес мокрого слоя, г/м2: | 100 - 150 |  |  |  |
| Количество слоёв: | 1 - 2 |  |  |  |
| Сушка (при 20°С): | От пыли: |  | 15-20 мин |  |
|  | На отлип: |  | 60-90 мин |  |
|  | Складирование: |  | 24 ч |  |
|  | Шлифовка: |  | 12 ч |  |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. |  |  |  |

Акриловый конвертер для окраски металла, пластика и стекла

F403dd

Описание:

F403dd - нейтральный матовый акриловый конвертер для создания цветных эмалей. Смешивается с пигментными пастами серии FBU (в соотношении 70:30). Наносится непосредственно на подложку. Используется для окраски железа, стали, алюминия, гальванизированного и оцинкованного металла, а также пластика и стекла. Также может применяться в качестве прозрачного праймера с последующим перекрытием полиуретановой или акриловой эмалью. Быстро сохнет, обладает высокой эластичностью, поверхностной твёрдостью, химической и коррозийной (класс С5-М согласно UNI EN ISO 12944) стойкостью.

Результаты лабораторных тестов представлены в таблице:

| Тест и стандарт | Результат |  |
| --- | --- | --- |
| Адгезия по UNI EN ISO 2409:2007 | Отличный уровень адгезии (значение 0) (диапазон от 0 до 5, где 0-наилучшая и 5- наихудшая) |  |
| Камера влажности UNI EN ISO 6270 | 720 часов (без дефектов) |  |
| Камера солевого тумана UNI EN ISO 9227 | 500 часов (без дефектов) |  |
| Испытания на атмосферостойкость ASTM G154-12 | 500 часов (без изменений) |  |
| Устойчивость к перепадам температур | От –40°C до +120°C, 15 циклов (без дефектов) |  |
| Химическая стойкость (положительные результаты тестов) | Уксусная кислота 5% Серная кислота 10% Хлорид натрия 20% Гидроксид натрия 10% Сульфат натрия 10% Гипохлорит натрия 10%, Дифференцированное масло Тормозная жидкость Масло для дизельных двигателей Синтетическое моторное масло Льняное масло | Вазелин Бензин с октановым числом 99 Неэтилированный бензин Дизельное топливо Глицерол Ацетон Ароматический растворитель Solvesso 100 Этанол Соляной раствор 5% Дистиллированная вода. |

Внимание!

Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +10°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.