Матовый акриловый

лак для металла

F4OP003

| Основные свойства: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический тип: | Акриловое покрытие |  |  |  |  |
| Степень блеска, глосс: | 30 |  |  |  |  |
| Назначение: | Отделка изделий из железа, стали, алюминия, гальванизированного и оцинкованного металла, латуни, меди, серебра |  |  |  |  |
| Способ нанесения: | Распыление, в т.ч. Airmix, Airless, электростатическое |  |  |  |  |
| Физико-химические характеристики: |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток, %: | 53 ± 1 |  |  |  |  |
| Плотность, г/см3: | 0,980 ± 0,010 |  |  |  |  |
| Вязкость (по DIN8 при 20°С), с: | 15 ± 5 |  |  |  |  |
| Рецептура смешивания (по весу): | Основа | F4OP003 |  | 100 |  |
|  | Отвердитель | F901ct или F922ct |  | 20 |  |
|  | Разбавитель | DPU800 |  | 15-20 |  |
| Жизнеспособность (при 20°С), ч: | 6 |  |  |  |  |
| Вес мокрого слоя, г/м2: | 80 - 100 |  |  |  |  |
| Количество слоёв: | 1 - 2 |  |  |  |  |
| Сушка (при 20°С): |  | при 10°С | при 20°С |  | при 30°С |
|  | От пыли: | 20-30 мин | 10-20 мин |  | 5-10 мин |
|  | На отлип: | 40-60 мин | 30-40 мин |  | 20-30 мин |
|  | На слипание: | 12-16 ч | 8-12 ч |  | 4-8 ч |
|  | Складирование: | 16 ч | 16 ч |  | 12 ч |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. |  |  |  |  |

Описание:

F4OP003 – прозрачный матовый акриловый лак для окраски изделий из железа, стали, алюминия, гальванизированного и оцинкованного металла, латуни, меди, серебра и других цветных металлов.

Перед нанесением окрашиваемая поверхность должна быть сухой и полностью очищена от пыли и ржавчины. Все следы солеотложения, масла и жира должны быть удалены соответствующими ПАВ. Для поверхностей из легких сплавов рекомендуется предварительная шлифовка с последующей тщательной очисткой.

Обладает высокими показателями скорости сушки, устойчивости к царапинам, эластичности, стойкости к пожелтению. Может использоваться как финишный лак поверх металлизированных покрытий или матовых эмалей пастельных цветов. Для достижения двойного слоя перекрывается способом «мокрый по мокрому» через 1 ч.

Матовый акриловый

лак для металла

F4OP003

Рекомендации по нанесению:

- Продукт должен наноситься при температуре от 0° до +35°С и относительной влажности воздуха не более 85%.

- Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°С выше точки росы.

- Температура ниже 0°С значительно снижает скорость сушки.

- Максимальный межслойный интервал не должен превышать 5 суток.

Результаты лабораторных тестов покрытия представлены в таблице:

| Тест и стандарт | Результат |  |
| --- | --- | --- |
| Адгезия по UNI EN ISO 2409:2007 | Отличный уровень адгезии (значение 0) (диапазон от 0 до 5, где 0-наилучшая и 5- наихудшая) |  |
| Твёрдость по карандашу ASTM D 3363 | HB |  |
| Устойчивость к перепадам температур | От –40°C до +120°C, 15 циклов (без дефектов) |  |
| Химическая стойкость (положительные результаты тестов) | Уксусная кислота 5% Хлорид натрия 20% Гидроксид натрия 10% Сульфат натрия 10% Гипохлорит натрия 10%, Различные масла Гидравлическое масло Дизельное моторное масло Синтетическое моторное масло Льняное масло | Вазелин Бензин с октановым числом 99 Неэтилированный бензин Дизельное топливо Глицерин Solvesso 100 Этанол Соляной раствор 5% Дистиллированная вода. |

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.

Информация, приведённая в данной технической спецификации, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.