F4sp001

Высокоглянцевый акриловый

лак для металла

| Основные свойства: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический тип: | Акриловое покрытие |  |  |  |
| Назначение: | Отделка изделий из железа, стали, алюминия, гальванизированного и оцинкованного металла, латуни, меди, серебра |  |  |  |
| Способ нанесения: | Распыление, в т.ч. Airmix, Airless, электростатическое |  |  |  |
| Физико-химические характеристики: |  |  |  |  |
| Сухой остаток, %: | 48 ± 1 |  |  |  |
| Плотность, г/см3: | 0,980 ± 0,010 |  |  |  |
| Вязкость (по DIN4 при 20°С), с: | 50 ± 5 |  |  |  |
| Рецептура смешивания (по весу): | Основа | F4sp001 |  | 100 |
|  | Отвердитель | HS F922ct или F901ct |  | 25 |
|  | Разбавитель | DPU800 |  | 15-20 |
| Жизнеспособность (при 20°С), ч: | 6 |  |  |  |
| Вес мокрого слоя, г/м2: | 80 - 100 |  |  |  |
| Количество слоёв: | 1 - 2 |  |  |  |
| Сушка (при 20°С): | От пыли: |  | 10-15 мин |  |
|  | На отлип: |  | 30-40 мин |  |
|  | Складирование: |  | 16 ч |  |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. |  |  |  |

Высокоглянцевый акриловый

лак для металла

F4sp001

Описание:

F4sp001 – высокоглянцевый акриловый лак для окраски изделий из железа, стали, алюминия, гальванизированного и оцинкованного металла, латуни, меди, серебра и других цветных металлов.

Перед нанесением окрашиваемая поверхность должна быть сухой и полностью очищена от пыли и ржавчины. Все следы солеотложения, масла и жира должны быть удалены соответствующими ПАВ. Для поверхностей из легких сплавов рекомендуется предварительная шлифовка с последующие тщательной очисткой.

Обладает высокими показателями скорости сушки, устойчивости к царапинам, эластичности, стойкости к пожелтению. Может использоваться как финишный лак поверх металлизированных покрытий или матовых эмалей пастельных цветов. Для достижения двойного слоя перекрывается способом «мокрый по мокрому».

Результаты лабораторных тестов представлены в таблице:

| Тест и стандарт | Результат |  |
| --- | --- | --- |
| Адгезия по UNI EN ISO 2409:2007 | Отличный уровень адгезии (значение 0) (диапазон от 0 до 5, где 0-наилучшая и 5- наихудшая) |  |
| Твёрдость по карандашу ASTM D 3363 | HB |  |
| Устойчивость к перепадам температур | От –40°C до +120°C, 15 циклов (без дефектов) |  |
| Химическая стойкость (положительные результаты тестов) | Уксусная кислота 5% Хлорид натрия 20% Гидроксид натрия 10% Сульфат натрия 10% Гипохлорит натрия 10%, Различные масла Гидравлическое масло Дизельное моторное масло Синтетическое моторное масло Льняное масло | Вазелин Бензин с октановым числом 99 Неэтилированный бензин Дизельное топливо Глицерин Solvesso 100 Этанол Соляной раствор 5% Дистиллированная вода. |

Внимание!

Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +10°C и высоких значениях относительной влажности, т.к. это может негативно повлиять на время сушки и штабелирования, а также привести к неправильному формированию лакокрасочного слоя.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.