F721pr

Адгезионный праймер

для полипропилена

| Основные свойства: |  |
| --- | --- |
| Химический тип: | Хлорированный полиолефин |
| Назначение: | Отделка изделий из полипропилена и плексигласса |
| Способ нанесения: | Распыление |
| Физико-химические характеристики: |  |
| Сухой остаток, %: | 19 ± 1 |
| Плотность, г/см3: | 0,925 ± 0,010 |
| Вязкость (по DIN4 при 20°С), с: | 20 ± 5 |
| Вес мокрого слоя, г/м2: | 10 |
| Количество слоёв: | 1 |
| Сушка до перекрытия (при 20°С): | От 10-15 мин до 4-6 часов |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. |

Описание:

F721pr – однокомпонентный праймер для окраски полипропилена и плексигласса. Наносится очень тонким слоем распылением на предварительно очищенную ацетоном поверхность. Спустя уже 10-15 минут (максимум 4-6 часов) может без шлифовки перекрываться эмалями на растворителе (например, F750pc, OPP530niG и пр.).

Внимание!

Учитывая огромное разнообразие полипропиленовых подложек на рынке, рекомендуется проверить адгезию всей лакокрасочной системы.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.