F750pc

Нейтральный акриловый конвертер

для окраски пластика

| Основные свойства: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химический тип: | Акриловое покрытие |  |  |  |
| Степень блеска, глосс: | 25 |  |  |  |
| Назначение: | Отделка изделий из пластика (кроме полипропилена) |  |  |  |
| Способ нанесения: | Распыление, кисть, валик |  |  |  |
| Физико-химические характеристики: |  |  |  |  |
| Сухой остаток, %: | 71 ± 2 |  |  |  |
| Плотность, г/см3: | 1,480 ± 0,010 |  |  |  |
| Вязкость (по DIN6 при 20°С), с: | 40 ± 5 |  |  |  |
| Рецептура смешивания (по весу): | Основа | F750pc |  | 75 |
|  | Пигм. пасты | FBU |  | 25 |
|  | Отвердитель | F901ct |  | 20 |
|  | Разбавитель | DPU809 |  | 15-20 |
| Жизнеспособность (при 20°С), ч: | 5 |  |  |  |
| Вес мокрого слоя, г/м2: | 120 - 180 |  |  |  |
| Количество слоёв: | 1 - 2 |  |  |  |
| Интервал между слоями, ч: | 1 - 2 |  |  |  |
| Сушка (при 20°С): | От пыли: |  | 15-20 мин |  |
|  | На отлип: |  | 40-60 мин |  |
|  | Складирование: |  | 24 ч |  |
|  | Шлифовка: |  | 16 ч |  |
| Срок и условия хранения: | 12 месяцев в заводской таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. |  |  |  |

F750pc

Нейтральный акриловый конвертер

для окраски пластика

Описание:

F750pc - нейтральный матовый акриловый 2К конвертер для создания цветных эмалей для окраски пластика. Смешивается с пигментными пастами серии FBU (в соотношении 75:25). Быстро сохнет, легко наносится распылением, кистью или валиком, не оставляя следов, образует толстую плёнку с высокой наполняемостью.

Перед нанесением поверхность следует очистить от загрязнений с помощью ацетона. Не использовать моющие средства на основе силикона или этилового спирта. При необходимости эмаль может наноситься в 2 слоя или перекрываться водоразбавимыми или органоразбавимыми покрытиями через 1-2 часа.

Условия использования:

- Продукт необходимо наносить при температуре от +0°С до +35°С и относительной влажности воздуха не выше 85%;

- Температура поверхности должна быть не менее чем на 3°C выше точки росы;

- Температура ниже +0°C препятствует высыханию;

- Полная полимеризация покрытия при комнатной температуре происходит в течение 7 дней.

F750pc используется для окраски следующих видов пластмасс:

| Вид пластика | Плотность по ISO 1183-1, г/см3 | Абсорбция воды по ISO 62, % | Твёрдость по металлическим шарикам ISO 2039-1, Н/мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВХ (поливинилхлорид) | 1,470 | ˂ 3 | 24 |
| АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) | 1,06 | 0,30 | 74 |
| ПС (полистирол) | 1,210 | 0,15 | 110 |
| ПЭТФ (полиэтилентерефталат) | 1,390 | 0,15 | 170 |

Для окраски пластика ПП (полипропилена) рекомендуется предварительно использовать праймер F721pr.

Степень опасности для людей и окружающей среды:

Перед использованием рекомендуется ознакомиться с паспортом безопасности на продукт.