PoliAcryl HS Самогрунт Матовый

Код конвертера:	F830HS

Код эмали:	F830HSXXXX

Описание

Матовый полиакриловый самогрунт с высоким сухим остатком

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристики

- Высокая скорость сушки

- Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям.

- Высокая эластичность

- Высокие антикоррозионные показатели

- Неограниченное время перекрытия

- Рекомендуется в циклах с повышенными требованиями к уровню защиты при нанесении материала в один слой на предварительно подготовленную поверхность

- Возможность использования материала как праймер или финишный слой в стандартных и высокоукрывных циклах.

- Высокий сухой остаток. Количество Л.О.С. готовой смеси составляет <420 г\л.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инструкция по смешиванию

| F830HS (конвертер) | 80% масс. |
| --- | --- |
| FBUXX (Универсальные пасты) | 20% масс. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поставочные характеристики конвертера  F830HS

Вязкость ( DIN6 при 20°C),сек.	: 30  10

Удельный вес (при 20°C), г/л	:1.350 0,020

% сухой остаток по весу	:  65  2

% сухой остаток по объему	:  58  2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поставочные характеристики эмалей  F830HS XXXX

Вязкость ( DIN6 при 20°C),сек.	: 60

Удельный вес (при 20°C), г/л	: 1300 – 1550 *

% сухой остаток по весу А+В	:   68 – 78 *

% сухой остаток по объему А+В	:   55 – 58 *

% Л.O.С.	: Зависит от цвета

Подробную информацию см. в паспорте безопасности (пункт 15)

Доступные цвета	: Все цвета «Colour Passion» системы

Уровень блеска (60°)                                        : 20/30

* Среднее значение по всем цветам.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проведенные испытания

| Адгезия по UNI EN ISO 2409:2009 | Отличный уровень адгезии (значение 0) |
| --- | --- |
|  | (диапазон от 0 до 5, где 0-наилучшая и 5- наихудшая) |
| Климатическая камера UNI EN ISO 6270 | 300 часов (без деффектов) |
| Соленной туман UNI EN ISO 9227 | 400 часов (без дефектов) |
| Тест QUV Panel ASTM G154-12 | 300 часов (без деффектов) |
| Термостойкость | Покрытие выдерживает 15 циклов с изменением температуры от –40°C до +120°C. Дефекты покрытия отсутствуют |

Тесты проводились с использованием алифатического отвердителя  f922ct и спустя, как минимум, 15 дней после нанесения продукта

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендуемый тип поверхностей

| Железо Сталь | Отшлифованное железо | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| X | X | X |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подготовка поверхности

Поверхность должно быть  сухой и полностью очищена от пыли и ржавчины

Все следы солеотложения, масла и жира должны быть удалены соответствующими ПАВ.

-Железо\сталь: Степень подготовки поверхности SA 2½ (ISO 8501-1).

-Алюминий: Пескоструйная обработка до степени тщательности SaS.

При отсутствии возможности дробеструйная обработки, поверхности должна быть обработана и очищена вручную. В этом случае, рекомендуется проводить испытания на адгезию.

-Удаление старого покрытия: Для удаления старого покрытия рекомендуется использовать либо пескоструйную обработку (ISO 8501-1) либо механическую очистку до степени чистоты PSt2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подготовка продукта

Для достижения наилучшего результата рекомендуется:

- Тщательно перемешивать продукт перед использованием

- Тщательно перемешивать смесь

- Не использовать продукт после истечения времени жизнеспособности

- Соблюдать соотношение смешения части А и В:

Отвердитель, % масс                                                       : 15%

Отвердитель, % объему                       .                           : 20%

Отвердитель                                                                          :F922CT

При необходимости смесь можно разбавить на 5% с сохранением высокого сухого остатка и количества Л.О.С менее 420 г\л

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия нанесения

Продукт следует наносить при температуре от +5°C до +35°C и при относительной влажности не выше 85%.

Температура поверхности должна быть как минимум на 3 °C выше чем точка росы.

Температура ниже + 0°C значительно замедляет сушку.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сушка

| Толщина сухого слоя (DTF) 90µ | + 20° C |
| --- | --- |
| От пыли | 20 – 30 минут |
| На отлип | 120 – 180 минут |
| До устойчивости к царапинам | 16 -20 часов |
| Штабелирование | 24 часа |
| Полное отверждение | 14 дней |

Время сушки зависит от толщины покрытия и относительной влажности.

Время штабелирования зависит от толщины покрытия, относительной влажности и размеров изделия

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предыдущий слой

| Рекомендуемое время перекрытия (при 20 0С и влажности 50%) |  | Минимум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «мокрый по мокрому» | неограничено |
| Рекомендуемая эмаль | Продукт совместим со всеми эмалями основе растворителей, либо допускается нанесение F830HSв два слоя |  |  |
| Рекомендуемый грунт | Продукт совместим со всеми праймерами на основе растворителей, либо допускается нанесение F830HSв два слоя |  |  |

Время перекрытия сильно зависит от толщины слоя и условий сушки.

По истечению максимального времени перекрытия, рекомендуется предварительная шлифовка.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Толщина и расход

| Толщина | Мокрый слой | Сухой слой | Теоретический расход |  | Теоретический расход на 1 м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2/л | м2/кг | л | кг |
| Минимум, µ | 150 | 90 | 6,60 | 5,00 | 0,150 | 0.200 |

Значения толщины и расхода носят только информативный характер. Фактические значения зависят от способа нанесения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендуемый цикл

F830HS разработан для непосредственного нанесения в один слой на предварительно подготовленные железные, алюминиевые или гальванизированные поверхности. Продукт может использоваться как праймер для ПУ и акриловых эмалей. А также, может быть использован как финишный слой при нанесении на эпоксидные, цинкосодержащие и адгезионные праймеры.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Меры предосторожности

Только для профессионального использования с соблюдением требований паспорта безопасности и требований, указанных на упаковке

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хранение

Продукт стабилен в течение 12 месяцев при температуре хранений от +5°C  до +30°C.

Продукт следует хранить в сухом, проветриваемом помещении, избегая источников тепла

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□□□□□□□□□□

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов