EPOTEK 2K HS

Код:	F330HSXXXX

Описание

Толстослойный двухкомпонентный эпокси-полиамидный праймер

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристики

- Отличная адгезия;

- Высокая укрывистость;

-Отличные антикоррозиционные показатели;

- Продукт можно наносить толстым слоем без образования подтеков

- Может использоваться как праймер, а так же как промежуточный грунт;

- Высокие физико-химические показатели

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поставочные характеристики

Вязкость А+В (DIN 8 при 20°C), сек.	:   20 - 30

Удельный вес смеси А+В  (при 20°C), г/л	: 1350- 1450

% сухой остаток по весу A+B	:   70 - 74

% сухой остаток по объему А+В	:   56 - 60

Л.O.В. А+И, г/л	: 480-520

Доступные цвета	                                           : F330HS7035 серый

f303sp0900 белый

Цвета «Colour Passion» системы

Уровень блеска (60°)                                        :10-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проведенные испытания

| Адгезия по UNI EN ISO 2409 | Отличный уровень адгезии (значение 0) |
| --- | --- |
|  | (диапазон от 0 до 5, где 0-наилучшая и 5- наихудшая) |
| Климатическая камера UNI EN ISO 6270 | 500 часов (без деффектов) |
| Соленной туман UNI EN ISO 9227 | 500 часов (без дефектов) |
| Термостойкость | Покрытие выдерживает 15 циклов с изменением температуры от –40°C до +120°C. Дефекты покрытия отсутствуют |
| Химическая устойчивость (положительные результаты теста) | Уксусная кислота 5%, Серная кислота 10%, Хлорид натрия 20%, Едкий натр 10%, Сульфат натрия 10%, Гипохлорит натрия 10%, Дифференциальное масло, Гидравлическое масло, Дизельное моторное масло, Синтетическое моторное масло, Льняное масло, Вазелин, Бензин 99о.ч., Бензин без свинца, Диз.топливо, Парафиновый раствор 5%, Глицерин, Ацетон, Этанол, Solvesso 100, Dowanol PM , Солевые р-ры 5%,дистиллированная вода. |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тип поверхности

| Железо, Сталь | Гальванизированные метал. листы | Алюминий | Цемент |
| --- | --- | --- | --- |
| Х | Х | Х | Х |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подготовка поверхности

Поверхность должно быть  сухой и полностью очищена от пыли и ржавчины

Все следы солеотложения, масла и жира должны быть удалены соответствующими ПАВ

-Железо\сталь: Степень подготовки поверхности SA 2½ (ISO 8501-1).

-Гальванизированные метал. листы: Пескоструйная обработка до степени тщательности SaS. При отсутствии возможности пескоструйной обработки, поверхности должна быть обработана и очищена вручную. В этом случае, рекомендуется проводить испытания на адгезию.

-Алюминий: Пескоструйная обработка до степени тщательности SaS.

При отсутствии возможности дробеструйная обработки, поверхности должна быть обработана и очищена вручную. В этом случае, рекомендуется проводить испытания на адгезию.

-Цемент: Рекомендуется обработать поверхность соответствующим очистителем и\или обдуть.

-Удаление старого покрытия: Для удаления старого покрытия рекомендуется использовать либо пескоструйную обработку (ISO 8501-1) либо механическую очистку до степени чистоты PSt2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подготовка продукта

Для достижения наилучшего результата рекомендуется:

- Тщательно перемешивать продукт перед использованием

- Тщательно перемешивать смесь

- Не использовать продукт после истечения времени жизнеспособности

- Соблюдать соотношение смешения части А и В:

Отвердитель, % масс                                                       : 20%

Соотношение отвердителя по объему                           : 3:1

Летний отвердитель                                                         :F903CT

Зимний отвердитель                                                         :F903CT/I

Время жизнеспособности при +10 0С, (рабочая вязкость):10-12 часов

Время жизнеспособности при +20 0С, (рабочая вязкость):6-8 часов

Время жизнеспособности при +30 0С, (рабочая вязкость):4-6 часа

Информация о разбавлении приведена в  таблице ниже.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия нанесения

Продукт следует наносить при температуре от +5°C до +30°C и при относительной влажности не выше 80%.

Температура поверхности должна быть как минимум на 3 °C выше чем точка росы.

Температура ниже +5°C значительно замедляет сушку.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Способы нанесения

| Краскопульт | Разбавитель | Разбавление ( %) | Давление (атм) | Форсунка (мм) | Факел (°) | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FDE05 | 10 - 15 | 1.6 – 2.2 | 1.8 - 2.2 | 45 | / |
| AIRLESS | Разбавитель | Разбавление ( %) | Давление (бар) | Форсунка (мм/р) | Факел (°) | Степень сжатия |
|  | FDE05 | 5 – 10 | 140 | 0,15 | 30 | 30 : 1 |
| AIRMIX | Разбавитель | Разбавление ( %) | Давление (бар) | Форсунка (мм/р) | Факел (°) | Степень сжатия |
|  | FDE05 | 0 - 5 | 90 | 0,15 | 30 | 30 : 1 |
| Электростатическое нанесение | Разбавитель | Разбавление ( %) | Давление (бар) | Форсунка (мм/р) | Факел (°) | Степень сжатия |
|  | FDE05 | 10 – 15 | 140 | 0,15 | 40 | 30 : 1 |

При отсутствии разбавителя FDE05 можно использовать DL001.

Приведенные данные носят информативный характер и должны быть уточнены в каждом конкретном случае.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сушка

| Толщина сухого слоя (DTF) 70µ | + 10° C | + 20° C | + 30° C |
| --- | --- | --- | --- |
| От пыли | 30 – 40 минут | 20 – 30 минут | 10 – 20 минут |
| На отлип | 6 – 8 часов | 4 – 6 часа | 2 – 4 часа |
| До степени 3 | 28 – 32 часа | 16 – 20 часов | 12 – 16 часов |
| Штабелирование | 36 часов | 24 часа | 16 часов |
| Полное отверждение | 14 дней | 10 дней | 7 дней |

Время сушки зависит от толщины покрытия и относительной влажности.

Проветривание помещения ускоряет сушку.

Время штабелирования зависит от толщины покрытия, относительной влажности и размеров изделия

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предыдущий слой

| Рекомендуемое время перекрытия (при 20 0С и влажности 50%) |  | Минимум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 часа | 48 часов |
| Рекомендуемый грунт, если продукт используется в качестве промежуточного грунта | Продукт может наноситься на эпоксидные цинкосодержащие ЛКМ, эпоксидные или акриловые грунты. В качестве финишного слоя можно использовать любые эмали на основе растворителей или на водной основе. |  |  |
| Рекомендуемая эмаль | Продукт может использоваться как самогрунт и совместим со всеми эмалями на основе растворителей |  |  |

Время перекрытия сильно зависит от толщины слоя и условий сушки.

По истечению максимального времени перекрытия, рекомендуется предварительная шлифовка.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Толщина и расход

| Толщина | Мокрый слой | Сухой слой | Теоретический расход |  | Теоретический расход на 1 м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2/л | м2/кг | л | кг |
| Минимум, µ | 240 | 100 | 4.20 | 2.9 | 0,240 | 0,350 |
| Максимум, µ | 470 | 200 | 2.10 | 1.5 | 0,470 | 0,680 |

Значения толщины и расхода носят только информативный характер. Фактические значения зависят от способа нанесения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Упаковка

F330HSXXXX	25кг 5 кг

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендации по использованию

Использование и утилизация продукта должны быть осуществлены в соответствии с текущим законодательством.

После нанесения продукта рекомендуется тщательно очистить оборудование соответствующими растворителями

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендуемый цикл

EPOTEK  2K рассчитан для нанесения непосредственно на железо, алюминий, гальванизированные металлические листы. Рекомендуются следующие эмали:

- Techno  2K FF  f303ffXXXX

- Politech 2K        f420spXXXX

- Sintorapid          f410spXXXX

Рекомендуемый цикл окраски резервуаров и цистерн с повышенными требованиями к хим. стойкости:

- Грунт:   Epotech 2K HS         F330HSXXXX

- Эмаль: Epotech bitume 2K   f338sp0970

Толстослойный цикл с повышенной устойчивостью к коррозии и атмосферным воздействия:

- Грунт: Epotech 2K ZN                             f332sp0703

- Промежуточный грунт: Epotech 2K HS F330HSXXXX

- Эмаль: Politech 2K                                  f420spXXXX или

Techno  2K FF                            f303ffXXXX

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Меры предосторожности

Только для профессионального использования с соблюдением требований паспорта безопасности и требований, указанных на упаковке

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хранение

Продукт стабилен в течение 12 месяцев при температуре хранений от +5°C  до +30°C.

Продукт следует хранить в сухом, проветриваемом помещении, избегая источников тепла

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□□□□□□□□□□

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов