TECHNOFAST

Код :	F404FMXX

Описание

Синтетическая однокомпонентная эмаль с содержанием слюдистых оксидов железа.

Мелкозернистая эмаль

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристики

- Высокая скорость сушки

- Продукт легко наносится кистью, роликом или распылением

- Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям;

- Используется для окрашивания ворот, заборов, перил и прочих, подобных изделий;

- Допускается непосредственное нанесение на металл.

Рекомендуется предварительное нанесение соответствующего праймера

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поставочные характеристики

Вязкость (DIN 8 при 20°C), сек.	:   45 ± 15

Удельный вес (при 20°C), г/л	: 1550 ± 50

% сухой остаток по весу	:   73 ± 2

% сухой остаток по объему	:   50 ± 2

% Л.O.В.	: 420 - 460

Доступные цвета                  	                : См. раздел «доступные цвета»

Уровень блеска (60°)                                        :матовый

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доступные цвета

| f404fm01 Серебряный | f404fm05 Зеленый |
| --- | --- |
| f404fm02 Бронза | f404fm06 Светло-серый |
| f404fm03 Красный | f404fm07 Антрацит |
| f404fm04 Синий | f404fm08 Черный |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проведенные испытания

| Адгезия по UNI EN ISO 2409:2009 к железу | Отличный уровень адгезии (значение 0) (диапазон от 0 до 5, где 0-наилучшая и 5- наихудшая) |
| --- | --- |
| Климатическая камера UNI EN ISO 6270 | 300 часов (без дефектов) |
| Соленной туман UNI EN ISO 9227 | 300 часов (без дефектов) |

Тесты проводились спустя 15 дней после нанесения продукта

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тип поверхности

Железо, Сталь

Х

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подготовка поверхности

Поверхность должно быть  сухой и полностью очищена от пыли и ржавчины

Все следы солеотложения, масла и жира должны быть удалены соответствующими чистящими средствами.

-Железо\сталь: Степень подготовки поверхности SA 2½ (ISO 8501-1).

-Удаление старого покрытия: Для удаления старого покрытия рекомендуется использовать либо пескоструйную обработку (ISO 8501-1) либо механическую очистку до степени чистоты PSt2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подготовка продукта

Тщательно перемешивайте продукт перед использованием.

Условия разведения зависят от способа нанесения и указаны ниже.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия нанесения

Продукт следует наносить при температуре от +5°C до +30°C и при относительной влажности не выше 80%.

Температура поверхности должна быть как минимум на 3 °C выше, чем точка росы.

Температура ниже +0°C значительно замедляет сушку.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Способы нанесения

| Краскопульт | Разбавитель | Разбавление (%) | Давление (атм) | Форсунка (мм) | Факел (°) | Степень сжатия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DL001 | 15 – 20 | 1.5 - 2 | 1.6 - 2 | 40 | / |
| AIRLESS | Разбавитель | Разбавление ( %) | Давление (бар) | Форсунка (мм/р) | Факел (°) | Степень сжатия |
|  | DL001 | 5 – 10 | 130 | 0,15 | 30 | 40 : 1 |
| AIRMIX | Разбавитель | Разбавление ( %) | Давление (бар) | Форсунка (мм/р) | Факел (°) | Степень сжатия |
|  | DL001 | 10 – 15 | 90 | 0,15 | 40 | 30 : 1 |
| Электростатическое нанесение | Разбавитель | Разбавление ( %) | Давление (бар) | Форсунка (мм/р) | Факел (°) | Степень сжатия |
|  | DL001 | 15 – 20 | 130 | 0,15 | 40 | 40 : 1 |

Приведенные данные носят информативный характер и должны быть уточнены в каждом конкретном случае.

| Кисть\валик | Разбавитель | Разбавление (%) | Количество слоев |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FDS06 | 0 – 5 | 1 – 2 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сушка

| Толщина сухого слоя (DTF) 50µ | + 10° C | + 20° C | + 30° C |
| --- | --- | --- | --- |
| От пыли | 25 – 30 минут | 15 – 20 минут | 10 – 15 минут |
| На отлип | 80 – 90 минут | 50 – 60 минут | 30 – 40 минут |
| До степени 3 | 20 – 28 часов | 12 – 16 часов | 8 – 12 часов |
| Штабелирование | 48 часов | 24 часа | 16 часов |
| Полное отверждение | 15 дней | 12 дней | 10 дней |

Время сушки зависит от толщины покрытия и относительной влажности.

Воздухообмен на поверхности изделия ускоряет сушку.

Время штабелирования зависит от толщины покрытия, относительной влажности и размеров изделия

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предыдущий слой

| Рекомендуемое время перекрытия (при 20 0С и влажности 50%) |  | Минимум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6-8 часов | 20-24 часа |
| Рекомендуемый праймер | Рекомендуется выполнять шлифовку. Продукт совместим с алкидными или акриловыми праймерами. |  |  |

Время перекрытия сильно зависит от толщины слоя и условий сушки.

По истечению максимального времени перекрытия, рекомендуется предварительная шлифовка.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Толщина и расход

| Толщина | Мокрый слой | Сухой слой | Теоретический расход |  | Теоретический расход на 1 м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м2/л | м2/кг | л | кг |
| Минимум, µ | 100 | 40 | 10,00 | 6,70 | 0,100 | 0.150 |
| Максимум, µ | 150 | 60 | 6,70 | 4,40 | 0,150 | 0,220 |

Значения толщины и расхода носят только информативный характер. Фактические значения зависят от способа нанесения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Упаковка

F404FMXX	1кг, 5кг, 25кг

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендации по использованию

Использование и утилизация продукта должны быть осуществлены в соответствии с текущим законодательством.

После нанесения продукта рекомендуется тщательно очистить оборудование соответствующими растворителями

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендуемый цикл

TECHNOFAST рассчитан для непосредственного нанесения на подготовленную железную, алюминиевую поверхность, либо на гальванизированные металлические листы.

Рекомендуемый цикл:

- Tecnoprimer             f311spXXXX или f311pcXXXX

- Technofast               f404fmXX

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Меры предосторожности

Только для профессионального использования с соблюдением требований паспорта безопасности и требований, указанных на упаковке

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хранение

Продукт стабилен в течение 12 месяцев при температуре хранений от +5°C  до +30°C.

Продукт следует хранить в сухом, проветриваемом помещении, избегая источников тепла

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□□□□□□□□□□

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Фирма Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура фирмы Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов