SIRCA S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

Бренд: Sirca.

SIRCA S.p.A. – это компания с системой менеджмента качества, сертифицированной DNV согласно нормам UNI EN ISO 9001.

Наименование и код

FDL2530 белая высокоглянцевая акриловая УФ эмаль двойного отверждения.

Химический тип

УФ-отверждаемый акриловый ЛКМ.

Описание и характеристики

Белая высокоглянцевая акриловая УФ эмаль. Продукт предназначен для отделки мебели, ровных поверхностей и кухонных фасадов.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

| Описание | Метод | Единицы измерения | Значение-Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток | I.O. 371 | % | 74±2 |
| Вязкость DIN 4 при 20°C | I.O. 301 | секунды | 30±2 |
| Удельный вес | I.O. 309 | г/см3 | 1,120±0,030 |

Способ нанесения

FDL2530: 100 весовых частей CTH46s05: 10 весовых частей DPP2021: 20-30 весовых частей

Сушка: 30-35 °C

Ламинарный поток воздуха: 8 минут при 30°C

Условия сушки:

- 2 минуты TL03-TL10 лампы

- 2 УФ лампы (Галлий, 360nm)

- 1 УФ лампы (Галлий, 420nm) при скорости 8 м/мин.

Расход: 100 г/м²

Количество слоёв: 1

Системы нанесения: распыление и лаконалив

Основные свойства

Высокоглянцевая белая эмаль двойного отверждения, демонстрирующая превосходную финишную плёнку и устойчивость к царапинам.

Продукт наносится распылением на тщательно отшлифованные полиэфирные или полиуретановые грунты.

# Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре, не превышающей 25°-28°C. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.

Хранение: 6 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях.

Компания Sirca гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

Коммерческая и техническая структура компании Sirca всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.