Техническая карта

ACRYTEX HS

Код: F 011 SP (XXXX цвет)

Цветовая композиция: F 011 SP (конвертер) 75% по весу +FBU (пасты) 25% по весу

Общее:  Acrytex – высокопрочный глянцевый двухкомпонентный продукт разработанный на основе акриловой гидроксилосодержащей не модифицированной смолы. Продукт обеспечивает высокую стойкость к атмосферному воздействию без потери блеска и обладает устойчивостью к пожелтению, если отверждается изоционатно алифатическим отвердителем f920ct. Эмаль Acrytex HS также имеет высокую твердость и эластичность, высокую стойкость к истиранию и адгезию при нанесении непосредственно оцинкованной сталь произведённую горячим методом, сталь, листовое оцинкованное железо и другие металлы соответствующим образом подготовленными. Наличие фосфатов цинка обеспечивает высокую защиту от коррозии и задержку в формировании ржавчины, по этой причине рекомендуется там, где требуется высококачественная защита в один слой.

Характеристика  конвертера                           Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 6 при 25°C) : сек.                 : 70±10

Удельный вес                                                    :  г/л                  : 1540±30

Сухой остаток по весу                                       : %                     : 77±2

Сухой остаток по объёму                                  : %                     : 58±2

Характеристика  производных цветов         Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 6 при 25°C) : сек.                 : 80-130*

Удельный вес                                                    :  г/л                  : 1400-1650*

Сухой остаток по весу                                       : %                     : 73-78*

Сухой остаток по объёму                                  : %                     : 53-58*

*Средние данные по палитре RAL

Условия нанесения

Рекомендуется наносить при температуре от +5 ° C до +30 ° C в нормальной атмосфере, на хорошо очищенную поверхность.

При нанесении на желез / сталь рекомендуется пескоструйная обработка SA2 - SA2,5 согласно нормативу UNI ISO 8501-1:1988 для получения самых высоких показателей также и в отношении стойкости к солевому туману.

При нанесении на оцинкованное железо изготовленное горячим способом  рекомендуется лёгкая пескоструйная обработка или очистка струей горячей воды  или моющего средства под давлением с последующей тщательной сушкой. Продукт может быть перекрыт последующим слоем в любое время после соответствующей очистки поверхности.

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                 : 1,7-2,2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                 : 20-40

Тип отвердителя                                                :                         : f920ct

Соотношение отвердителя по весу                 : %                      : 12

Жизнеспособность (при 20°С)                          : час                   : 7-8

Тип разбавителя                                               :                         : DPN425

Разбавление

при толщинах 60-90 µ  сухого слоя                  : %                     :20-30

при толщинах 90-120 µ  сухого слоя                : %                     :10-20

Сушка 60µ a 20°C                 :  от пыли            : мин                 : 20-30

: на отлип            : час                 : 2-3

: отверждение     :час                   : 8-12

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 60-120 сух.

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1-2

Теоретический выход

(A+B при толщине 90 – 120 µ  сухого слоя )     : г/м²                 : 240-280

(A+B при толщине 60 – 90 µ  сухого слоя )      : г/м²                 : 140-180

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Блеск                                                                   :  глосс             : 70-80

Цвета (система Color Passion)                          : RAL                 : все цвета

Гидростат UNI 8744 (300 часов)                        :                        : постоянный

Соляной туман  UNI ISO 9227 (500 часов)       :                         : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.