Техническая карта

Epotech 2K shopprimer rosso ossido

Код : F 331 SP 0300

Общее: Epotech shopprimer двухкомпонентный грунт на основе эпоксидополиамидной смолы и фосфатов цинка.

Данный продукт обладает хорошей адгезией и эластичностью на различных подложках, особенно рекомендуется для быстрой сушки и для грунтования металлических листов с автоматической системой сразу же после пескоструйной обработки.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 4 при 25°C) : sec.                            : 16±2

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                             : 1200±30

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,6-1,8

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 14-16

Отвердитель                                                      :        .                          : f925ct

Соотношение отвердителей по объёму          : %                               : 35

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 27

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                              : 8-12

Тип разбавителя                                               :                                    : DIL001

Разбавление                                                     : %                                : 5

Сушка 15µ a 20°C                 : на отлип           : мин                             : 10-15

: отверждение     :дней                           : 7

Рекомендуемая толщина                                  : микрон                      : 10-20

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                              : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 15µ)       : м²/кг                          : 16

Время нанесения последующих слоёв (20°C) : час                  : 6

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Рекомендуемая пескоструйная обработка SA2 – SA2,5

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Температуры ниже 10°C замедляют процесс сушки. Не наносите продукт при температурах ниже 10°C или в условиях повышенной влажности.