Техническая карта

Acryltech 2K FF

Код: F 300 FF xxxx

Общее: Акриловая двухкомпонентная самогрунтующаяся эмаль на основе специальных акриловых смол, антикоррозивных пигментов и наполнителей, которые обеспечивают высокую скорость сушки, лёгкость в нанесении и хорошую адгезию к металлу и оцинкованному металлу. С отвердителем  f901сt рекомендуется для силосов, сельскохозяйственных машин, ангаров когда по экономическим и временным ограничениям нет возможности использовать идеальный цикл- грунт и отделка. Acryltech характеризуется кроме того способностью к перекрытию практически всеми видами эмалей на основе растворителя также и после большого промежутка времени.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                 : 30±5

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                  : 1350±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                     : 66±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                     : 49±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                 : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                 : 40-60

Отвердитель                                                      :        .                : f901ct – f902ct

Соотношение отвердителей по весу               : %                     : 10

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                    : 4-5

Тип разбавителя                                               :                         : dpn425 (разб. пу)

Разбавление                                                     : %                     :15-20

Сушка 50µ a 20°C                 : на отлип            : мин                 : 30-40

: отверждение     :час                   : 4-5

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 40-60

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 50µ)       : м²/кг                : 7,3

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Степень блеска                                                   : глосс              : 10- 20

Соляной туман ASTM B 117-64 (144 часа)         :                       : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 24 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

В случае если не предъявляются высокие требования к стойкости поверхности против пожелтения можно использовать, как альтернативу, отвердитель f902ct.