Техническая карта

Techno 2K TIX

Код: F 303 TX xxxx

Общее: Акриловая двухкомпонентная самогрунтующаяся эмаль на основе специальных акриловых смол, антикоррозионных пигментов, тиксотропных добавок и наполнителей, которые обеспечивают быстроту сушки и хорошую адгезию к железу и оцинкованному листу, соответствующим образом подготовленным. Особенно рекомендуется там где требуется большая толщина сухой плёнки, особенно при ручной вертикальной отделке без подтёков. Кроме того характеризуется тем, что может перекрываться различными типами эмалей на основе растворителей, в том числе и после большого промежутка времени.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                 : 30±5

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                  : 1300±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                     : 68±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                     : 55±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                 : 1,8-2,5

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                 : 30-50

Отвердитель                                                      :        .                : f901ct – f902ct

Соотношение отвердителей по весу               : %                     : 20

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                    : 4-5

Тип разбавителя                                               :                         : dpn425- dpn426

Разбавление                                                     : %                     :5-10

Сушка 80µ a 20°C                 : на отлип            : мин                 : 30-40

: отверждение     :час                   : 4-5

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 80-150

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1- 2

Теоретический выход (A+Б толщина 80µ)       : м²/кг                : 6,8- 7,2

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Степень блеска                                                   : глосс              : 50±10

Цвет                                                                     : RAL                 : по запросу

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 24 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

В случае если не предъявляются высокие требования к стойкости поверхности против пожелтения можно использовать, как альтернативу, отвердитель f900ct.