Техническая карта

URBANOVA HS

Код: F 306 SP 0900 Жёлтая

F 306 SP 0123 Белая

Общее: Краска на основе акриловых смол . Данный продукт обладает великолепной стойкостью к пожелтению, адгезией к дорожным покрытиям и стойкостью к атмосферному воздействию и истиранию. Быстрота сушки (около 15 мин) и высокая укрывающая способность позволяют быстро открывать проезжую часть для движения и обеспечивает сильный оптический контраст для лучшей видимости.                                                                                                                                      Наноситься распыляющим оборудованием для разметки дорожного полотна, сжатым воздухом, безвоздушным оборудованием Airless и другим оборудованием, которое позволяет точно дозировать лкм при нанесении.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 6 при 20°C) : сек.                 : 40±5

Удельный вес                                                    :  г/л                  : 1600±50

Сухой остаток по весу                                       : %                     : 78±2

Количество связующего                                    : %                     : 13,5 ±1

Объём сухого остатка                                        : мл/кг               : 340

Содержание летучих веществ                          : %                     : 21± 1 (не присутствуют ароматические растворители)

Цвет                                                                    :                          : белый- жёлтый

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                 : 1,6- 1,8

Тип разбавителя                                               :                         : dl001

Разбавление                                                     : %                     :10-15

Airless                                                                 : %                     : 5-10

Сушка до отверждения                                     : мин                 : 15-20

Рекомендуемая толщина мокрого слоя           : микрон           : 300- 800

Другие характеристики

Пигменты                                                             : без хрома и свинца

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 24 (в герметичной     упаковке).

Растворимость в воде                                        : частичная

Стойкость к бензину                                            : высокая

Примечание

Асфальт должен быть сухим,  летом избегайте нанесения продукта, когда асфальт очень теплый, а также избегайте нанесения на промёрзший асфальт.

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.