Техническая карта

Technoprimer

Быстро сохнущее противокоррозионное средство на основе фосфатов цинка.

Код: F 311 SP xxxx

Общее:  Technoprimer – противокоррозионное средство на основе алкидных смол с модифицированным фенолом, которые совместно с фосфатами цинка обеспечивают высокую коррозионную стойкость. Формула продукта обеспечивает высочайшую скорость сушки  и благодаря свойствам пассиваторов продукт особенно рекомендуется для металлоконструкций.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                 : 20±3

Удельный вес                                                    :  г/л                  : 1450±30

Сухой остаток по весу                                       : %                     : 66±2

Сухой остаток по объёму                                  : %                     : 35±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                 : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                 : 25-30

Тип разбавителя                                               :                         : DL001

Разбавление                                                     : %                     :10-15

Сушка 30µ a 20°C                 :  от пыли            : мин                 : 15-20

: на отлип            : мин                 : 50-60

: отверждение     :час                   : 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 40-50

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (толщина 30µ)              : м²/кг                : 10

Минимальное время перекрытия (20°С): час                           : 24

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Блеск                                                         :  глосс                        : 3-5

Соляной туман ASTM B 117-64 (72 часа) :                                 : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.