Техническая карта

Technofinish

Код: F 315 SP xxxx

Общее:  Technofinish – отделка на основе модифицированной алкидной смолы, характеризующаяся высокой скоростью сушки и великолепной адгезией даже без использования грунта. Благодаря этим характеристикам рекомендуется к применению когда требуется нанесения одного слоя с высокими эстетическими показателями.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                 : 20±5

Удельный вес                                                    :  г/л                  : 1300±30

Сухой остаток по весу                                      : %                     : 60±2

Сухой остаток по объёму                                 : %                     : 48±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                 : 1,7-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                 : 20-30

Тип разбавителя                                               :                         : DL001

Разбавление                                                     : %                     :10-15

Сушка 40µ при 20°C              :  от пыли            : мин                 : 20-40

: на отлип            : мин                 : 90-180

: отверждение     :час                   : 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 40-50

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход ( толщина 40µ)              : м²/кг                : 8,5

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Блеск                                                                    :  глосс             : 50±10

Цвет :                                                                   : все цвета RAL по запросу

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.