Техническая карта

Epotech 2K HS эпоксивиниловый

Код : F 330 HH XXXX

Общее: Epotech 2K НН двухкомпонентный грунт на основе эпоксидополиамидной смолы и пассиваторными пигментами обладающих антикоррозийными свойствами.

Данный продукт обладает хорошей адгезией к стали, оцинкованной стали и, после проверки, к большинству металлов. Хорошо смачивает подложку. Модификация винила обеспечивает великолепное растяжение лкм плёнки, быстроту сушки и низкую впитываемость отделки. Используется как промежуточный продукт, как грунт, который гарантирует великолепные эксплуатационные характеристики по защите металлоконструкций, промышленных сооружений и станков. Продукт, при нормальных условиях,  может перекрываться без шлифовки также после нескольких дней.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                            : 25± 5

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                             : 1400±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 69±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 50±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,8-2,5

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 20-30

Отвердитель                                                      :        .                          : f903ct -  f903ct/i

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 20

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                             : 8-10

Тип разбавителя                                               :                                   : DL001 (разб.  нитро)

Разбавление                                                     : %                                : 5-10

Сушка 150µ a 20°C                 : на отлип            : час                 : 4- 6

: отверждение     :час                   : 24- 36

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 40-80

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1- 2

Теоретический выход (A+Б толщина 80µ)       : м²/кг                : 5- 5,5

Время нанесения последующих слоёв (20°C) : час                  : 3- 90

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Блеск                                                                   : глосс              : 20± 5

Гигростат (250 час)                                             :                        : постоянный

Соляной туман ASTM B 117-64 (500 час)         :                         : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Рекомендуемая пескоструйная обработка SA2 – SA2,5

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Температуры ниже 10°C замедляют процесс сушки. Не наносите продукт при температурах ниже 10°C или в условиях повышенной влажности.