Техническая карта

Epotech 2K эпоксидный грунт с фосфатами цинка

Код : F 330 SP XXXX

Общее: Epotech 2K двухкомпонентный грунт на основе эпоксидополиамидной смолы и пассиваторными пигментами обладающих антикоррозийными свойствами.

Данный продукт обладает хорошей адгезией и эластичностью на различных основах, таких как металлы, гальванизированные поверхности, цемент и др. и отличается кроме того химико-физической стойкостью.

Продукт наноситься air-less, методом традиционного распыления, кистью или валиком и можется покрываться полиуретановыми , эпоксидными и синтетическими эмалями с высокой скоростью сушки.

Нанося покрытие в течение 48 ч обеспечивается максимальная адгезия между двумя слоями; в случае превышения указанного времени необходимо шлифовать, чтобы обеспечить оптимальную адгезию. Используется как промежуточный продукт, как грунт, который гарантирует великолепные эксплуатационные характеристики по защите несущих конструкций и машин применяемых в химической и нефтяной промышленности (резервуары, трубопроводы, несущие конструкции и др.)

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : sec.                            : 45

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                            : 1400±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 73±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 58±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 40-60

Отвердитель                                                      :        .                          : f903ct -  f903ct/i

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 20

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                  : 6-8

Тип разбавителя                                               :                        : DNN515 (разб. нитро)

Разбавление                                                     : %                     : 5-10

Сушка 60µ a 20°C                 : на отлип            : час                   : 3-4

: отверждение     :час                   : 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 60-80

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 60µ)       : м²/кг                : 6,8

Время нанесения последующих слоёв (20°C) : час                  : 12-48

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Гигростат (500 час)                                             :                        : постоянный

Соляной туман ASTM B 117-64 (500 час)         :                         : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 24 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Рекомендуемая пескоструйная обработка SA2 – SA2,5

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Температуры ниже 10°C замедляют процесс сушки. Не наносите продукт при температурах ниже 10°C или в условиях повышенной влажности.