Техническая карта

Epotech zinco эпоксидный цинкосодержащий грунт

Код : F 332 SP 0703

Общее: Epotech 2K zinco двухкомпонентный праймер на основе цинка и эпоксидной смолы характеризующийся высокой стойкостью к коррозии и абразивному износу. Рекомендуется во всех случаях когда требуется гарантия длительного срока службы изделий и конструкций при интенсивном химическом и физическом воздействии, а также при воздействии окружающей среды. Используется для  стальных конструкций где требуется высокоактивная антикоррозионная защита.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : sec.                            : тикс

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                             : 2200±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 80±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 50±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 2-2,5

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 40-60

Отвердитель                                                      :        .                          : f915ct -  f915ct/i

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 10

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                              : 6-8

Тип разбавителя                                               :                                    : DNN515 (разб. нитро)

Разбавление                                                     : %                                : 5-10

Сушка 60µ a 20°C                 : на отлип            : час                             : 2

: отверждение     :час                              : 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон                      : 60-80

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 60µ)       : м²/кг                : 3,4

Время нанесения последующих слоёв (20°C) : час                  : 12-48

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Гигростат (500 час)                                             :                        : постоянный

Соляной туман ASTM B 117-64 (500 час)         :                         : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 24 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Рекомендуемая пескоструйная обработка SA2 – SA2,5

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Температуры ниже 10°C замедляют процесс сушки. Не наносите продукт при температурах ниже 10°C или в условиях повышенной влажности.