Техническая карта

Epotech 2K alluminio ST

Код : F 336 ST 0040

Общее: Epotech 2K alluminio ST двухкомпонентный праймер с эффектом SURFACE TOLERANT на основе модифицированной эпоксиполиамидной смолы и пассиваторных пигментов обладающих антикоррозийными свойствами, добавок и наполнителей. Этот продукт характеризуется великолепной адгезией и эластичностью на различных подложках (металлы, гальванические покрытия, бетон и т.д.), физико-химической стойкостью и возможность окрашивания мокрых подложек в условиях повышенной влажности. Продукт может наноситься air-less, традиционным распылением, кистью или валиком и может перекрываться полиуретановыми, акриловыми, эпоксидными и синтетическими быстросохнущими эмалями. Перекрывая продукт в течение 72 ч обеспечивается максимальная адгезия между двумя слоями; при превышении этого времени необходима шлифовка для обеспечения оптимальной адгезии. Применяется как грунт гарантирующий высочайшие рабочие характеристики при защите конструкций и механизмов использующихся в химической и нефтяной промышленности (резервуары, трубопроводы, несущие конструкции и т.д.)

Характеристика                                        Единица измерения

Вязкость (А) Brookfield (spindle 3, 5 RPM         : мПас.                        : 55000±3000

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                             : 1350±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 77±3

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 64±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 40-60

Отвердитель                                                      :        .                          : f927ct

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 20

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                              : 6-8

Тип разбавителя                                               :                          : DNN515- DL001

Разбавление                                                     : %                     : 5-10

Сушка при 20°C                 : на отлип            : час                     : 3-4

: отверждение     :час                      : 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           :100-200 сух.

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1-2

Теоретический выход (A+Б толщина 100-200µ)  :г/м²               : 210-420

Время нанесения последующих слоёв (20°C) : час                  : 12-72

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Соляной туман ASTM B 117-64 (1000 час)       :                         : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Рекомендуемая пескоструйная обработка SA2 – SA2,5 согласно нормативу ISO 8501-1:1988

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Температуры ниже 5°C замедляют процесс сушки. Наносите продукт при температурах от 5°C до 30°C.