Техническая карта

Epotech bitume 2k eco

Код : F 338 SP 0970

Общее: двухкомпонентный грунт на основе эпоксидополиамидной смолы и специальных битумов , эконом вариант, который по сравнению с традициональным продуктом характеризуется  высокой стойкостью к агрессивной химической среде и влагонепроницаемость. Этот продукт характеризуется великолепной адгезией и эластичностью на различных подложках (металлы, гальванизированные поверхности, бетон и т.д.). Используется как промежуточный грунт и как грунт, который гарантирует высочайшие показатели по защите конструкций и оборудования, используемых в химической и нефтяной промышленности (резервуаров, трубопроводов, несущих конструкций и т.д.). Обратите внимание, что этот продукт содержит битум, который улучшает гидроизоляционные свойства, но могут приводить к феномену кровотечения на последующем слое отделки.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                            : 30

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                             : 1300±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 70±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 55±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 2-2,5

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 40-60

Отвердитель                                                      :        .                          : f903ct- f903ct/i

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 10

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                             : 6-8

Тип разбавителя                                               :                                   : DL001 (разб.  нитро)

Разбавление                                                     : %                                : 5-10

Сушка 80µ при 20°C             : на отлип            : час                   : 3- 4

: отверждение     :час                   : 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 100-150

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1-2

Теоретический выход (A+Б толщина 100µ)       : м²/кг                : 4-5

Время нанесения последующих слоёв (20°C) : час                  : 12- 48

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Гигростат (500 час)                                             :                        : постоянный

Соляной туман ASTM B 117-64 (500 час)         :                         : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 24 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Рекомендуемая пескоструйная обработка SA2 – SA2,5

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Температуры ниже 10°C замедляют процесс сушки. Не наносите продукт при температурах ниже 10°C или в условиях повышенной влажности.