Техническая карта

Грунт эпоксивиниловый

Код : F 339 SP XXXX

Общее: двухкомпонентный праймер/промежуточный грунт на основе эпоксидополиамидной смолы модифицированной виниловыми смолами.

Характеризуется хорошей адгезией и великолепной физико- химической стойкостью, по сравнению с обычными эпоксидными грунтами обеспечивает больший период перекрытия без того, чтобы прибегать к шлифование. Применение цинкосодержащих эпоксидных или неорганических смол создаёт идеальный грунт для последующих слоёв эмали. Продукт может наноситься air-less, распылением, кистью и валиком. Может перекрываться полиуретановыми, виниловыми, эпоксидными и синтетическими эмалями, гелькоутами.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                            : 45

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                             : 1400±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 74±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 58±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,8-2,5

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 40-60

Отвердитель                                                      :        .                          : f903ct -  f903ct/i

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 20

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                             : 6-8

Тип разбавителя                                               :                                   : DL001 (разб.  нитро)

Разбавление                                                     : %                                : 10-20

Сушка 60µ a 20°C                 : на отлип            : час                             : 3- 4

: отверждение     :час                   : 16- 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 120-150

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 120µ)       : м²/кг                : 3,2- 3,6

Время нанесения последующих слоёв (20°C) : час                  : 12- 72

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Температуры ниже 10°C замедляют процесс сушки. Не наносите продукт при температурах ниже 10°C или в условиях повышенной влажности.