Техническая карта

INTERM. EPOVINIL 2K

Код : F 341 SP XXXX

Общее: двухкомпонентный промежуточный грунт на основе эпоксидополиамидной смолы модифицированной виниловыми смолами. Характеризуется простотой в использовании и великолепной физико- химической стойкостью.  Применение этого продукта гарантирует очень длительный период до последующего перекрытия эмалью без необходимости промежуточной шлифовки.  Может наноситься airless, традиционным методом распыления, кистью и валиком. Может перекрываться полиуретановыми, виниловыми, эпоксидными и синтетическими эмалями, гелькоутами.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                            : тикс

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                            : 1350±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 72±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 58±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,8-2,5

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 40-60

Отвердитель                                                      :        .                          : f910ct

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 15

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                             : 6-8

Тип разбавителя                                               :                                   : DL001 (разб.  нитро)

Разбавление                                                     : %                                : 10-20

Сушка 60µ a 20°C                 : на отлип            : час                             : 3- 4

: отверждение     :час                             :  24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 60-150

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 60µ)       : м²/кг                : 6,8

Время нанесения последующих слоёв (20°C) : час                  : 12- 120

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Температуры ниже 10°C замедляют процесс сушки. Не наносите продукт при температурах ниже 10°C или в условиях повышенной влажности.