Техническая карта

Idrotech  акриловая самогрунтующаяся (цветная) эмаль

Код: F 350 FF xxxx

Общее: Водоразбавляемый однокомпонентный грунт, сушка воздухом/горячим воздухом, очень универсальный в использовании благодаря прекрасной адгезии к различным типам подложек таких как: сталь, лёгкие сплавы, оцинкованное железо и различные пластмассы. Этот продукт отличается быстротой сушки, прекрасными эстетическими характеристиками и возможностью перекрытия нашими полиуретановыми и акриловыми быстросохнущими эмалями как на основе растворителей, так и на водной основе.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (Брукфельд об/мин)    : цикл/сек         : 3800±300

Удельный вес                                                      :  г/л                  : 1240±50

Сухой остаток по весу                                       : %                     : 50±2

Сухой остаток по объёму                                  : %                     : 38±2

Летучие органические соединения                  : %                     : 5%

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                 : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                 : 60-100

Тип разбавителя                                               :                         : водопроводная вода

Разбавление                                                     : %                     :0-5

Сушка 50µ a 20°C                 : от пыли              : мин                 : 20-25

: на отлип            : мин                 : 40-60

: отверждение     :час                   : 12

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 40-60 на слой

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1-2

Теоретический выход ( толщина 50µ)              : м²/кг                : 6

Характеристики покрытия

Степень блеска                                                   : глосс              : 15±5

Адгезия на сталь                                                 : %                    : 100

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Из-за значительного количества видов пластмассы рекомендуется проводить тест на адгезию.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Для ускорения производственного процесса рекомендуется оснащать установки  системой вентиляции горячим воздухом.