Техническая карта

IDROEPOTECH двухкомпонентный серый праймер

Код : F 353 SP 7040

Общее: Эпоксиполиамидный водоразбавляемый антикоррозионый праймер  очень универсальный в использовании благодаря прекрасной адгезии к различным типам подложек таких как: сталь, лёгкие сплавы, оцинкованное железо, там где требуется высокая химостойкость. Этот продукт отличается быстротой сушки, прекрасными эстетическими характеристиками и возможностью перекрытия нашими полиуретановыми и акриловыми быстросохнущими эмалями как на основе растворителей, так и на водной основе. Благодаря великолепным антикоррозионным свойствам антипассивантов сопоставим с продуктами на основе растворителей.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 4 при 25°C) : cек.                            : 50±10

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                             : 1300±50

Цвет                                                                    : RAL                           : 7040

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 63±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 45±2

Летучие органические соединения                  : %                               : 8±1

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 60-80

Отвердитель                                                      :        .                          : f953ct

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 15

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                             : 5-6

Тип разбавителя                                               :                                   : водпроводная                     вода

Разбавление                                                     : %                     : 0-5

Сушка 50µ a 20°C                 : от пыли              : мин                 : 20-25

: на отлип            : час                   : 1-2

: отверждение     :час                   : 16-24

Последующее перекрытие   мин                      : час                  : 4

макс                    : час                  : 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 40-60

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1-2

Теоретический выход (A+Б толщина 50µ)       : м²/кг                : 6-7

Характеристики покрытия

Блеск                                                                    : глосс             : 8±3

Адгезия                                                                : %                    : 100

Гигростат (500 час)                                             :                        : постоянный

Соляной туман ASTM B 117-64 (500 час)         :                         : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Температуры ниже 10°C замедляют процесс сушки. Не наносите продукт при температурах ниже 10°C или в условиях повышенной влажности.