Техническая карта

Эмаль двухкомпонентная полуретановая водоразбавляемая

Код : F 395 SP 7040

Общее: Эмаль двухкомпонентная полуретановая водоразбавляемая. Характеризуется великолепным блеском, растяжением и эластичностью, а также высокой светостойкостью и стойкостью к атмосферному воздействию.  Подходит для окраски транспортных средств, сельскохозяйственной техники, бункеры и изделий, которые продолжительно или постоянно находятся под воздействием внешней среды. Продукт должен наноситься пистолетом где смешивание компонентов происходит в распылительной головке. Не подвергайте изделия воздействию окружающей среды по крайней мере в течении 24 ч после покраски.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 6 при 25°C) : cек                            : 25±5

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                           : 1350±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 65±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 52±2

Летучие соединения   (А)                                  : %                               : 7±1

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 30-40

Отвердитель                                                      :        .                          : f950ct

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 20

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                             : 3-5

Тип разбавителя                                               :                                   : водпроводная                     вода

Разбавление                                                     : %                     : 10-15

Сушка 40µ a 20°C                 : от пыли              : час                 : 3

: на отлип            : час                   : 5

: отверждение     :час                   : 24-36

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 40-60

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 50µ)       : м²/кг                : 9,5

Характеристики покрытия

Блеск                                                                    : глосс             : 80-90

Адгезия                                                                : %                    : 100

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

.