Техническая карта

Techno 2K акриловая двухкомпонентная эмаль

Код: F 400 SP xxxx

Общее: Акриловая двухкомпонентная эмаль- продукт на основе которого изготавливается глянцевые эмали требуемых цветов. Это очень простой в использовании продукт, который легко колеруется пигментными пастами, демонстрирующий великолепную адгезию характерную для акриловых смол и великолепную стойкость к внешнему воздействию при использовании алифатического отвердителя F901CT. Поэтому рекомендуется

для отделки силосов, сельскохозяйственных машин, металлических конструкций, ангаров, виадуки, мосты и т.д. Эта отделка может наноситься на сталь, оцинкованное железо предварительно покрытые эпоксидными или акриловыми грунтами.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                 : 25±5

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                  : 1500±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                     : 74±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                     : 55±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                 : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                 : 20-40

Отвердитель                                                      :        .                : f901ct

Соотношение отвердителей по весу               : %                     : 20

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                    : 4-5

Тип разбавителя                                               :                         : dpn425 (разб. пу)

Разбавление                                                     : %                     :15-20

Сушка 50µ a 20°C                 : на отлип            : мин                 : 30-40

: отверждение     :час                   : 4-5

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 50-80

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 50µ)       : м²/кг                : 6,8-7,4

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Блеск                                                                   :  глосс             : 70-80

Соляной туман ASTM B 117-64 (200 час)         :                         : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 24 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

В случае если не предъявляются высокие требования к стойкости поверхности против пожелтения можно использовать, как альтернативу, отвердитель f900ct.