Техническая карта

Technofast MICACEO

Код : F 404 FM XXXX

Общее: Однокомпонентная акриловая эмаль на основе слюдистых оксидов железа, демонстрирующий великолепную адгезию характерную для акриловых смол и великолепную стойкость к внешнему воздействию. Может наноситься на различные подложки такие как: лёгкие сплавы и оцинкованное железо. На материалах, которые были подвергнуты пескоструйной обработке необходимо использовать праймер Tecno 2k артикул F 302 PC XXXX.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                            : 25±5

Удельный вес (A)                                              :  г/л                             : 1400±50

Сухой остаток по весу (A)                                : %                               : 65±2

Сухой остаток по объёму (A)                            : %                               : 48±2

При нанесении распылением

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 20-40

Разбавление                                                     : %                                : 10-15

Растворитель                                                    :                                    : DL001

При нанесении валиком или кистью

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 40-60

Разбавление                                                     : %                                : 5-10

Растворитель                                                    :                                    : DL001

Характеристики нанесённой плёнки

Разбавление                                                     : %                                : 10-15

Сушка 50µ a 20°C                 : на отлип            : мин                             : 30- 40

: отверждение     :час                   :  4-5

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 50-60

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A толщина 50µ)            : м²/кг                : 6,2

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Цвет                                                                     : палитра         : по запросу

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 24 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

В случае если не предъявляются высокие требования к стойкости поверхности против пожелтения можно использовать, как альтернативу, отвердитель f902ct.