Техническая карта

Sintorapid ОРА алкидная быстросохнущая эмаль

Код: F 410 ОP xxxx

Общее: Sintorapid ОРА это алкидная быстросохнущая эмаль разработанная на основе смол и пигментов обеспечивающих высокую стойкость к пожелтению и атмосферному воздействию. Характеризуется быстротой сушки и коротким рабочим временем. По своим характеристикам предназначена для  тяжёлых металлоконструкции и сельскохозяйственных машин. Рекомендуется применение антикоррозийного праймера F311 рсХХХХ или Techno F302 spXXXX.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                 : 30±5

Удельный вес                                                    :  г/л                  : 1200±50

Сухой остаток по весу                                       : %                    : 63±2

Сухой остаток по объёму                                  : %                    : 50±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                : 20-25

Тип разбавителя                                               :                        : DL001

Разбавление                                                     : %                     :15-20

Сушка 40µ a 20°C                : от пыли              : мин                  : 20-30

: на отлип            : мин                  : 60-90

: отверждение     :час                   : 16-24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 40-60

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (толщина 40µ)               : м²/кг                :8,5- 9

Характеристики покрытия

Степень блеска                                                  :  глосс             : 10-20

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя. Использовать только полиуретановые разбавители.