Техническая карта

POLITECH 2K полуглянцевая эмаль

Код: F 420 SЕ xxxx

Общее: Poltech 2K это полуглянцевая полиуретановая двухкомпонентная эмаль разработанная на основе смол обеспечивающих блеск, высокую эластичность, а также повышенную стойкость к пожелтению и атмосферному воздействию. Областью применения являются следовательно: промышленные транспортные средства, силосы, сельскохозяйственные машины и изделия подвергающиеся атмосферному воздействию. Рекомендуется применение адгезионного эпоксидного или акрилового праймера.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 6 при 25°C) : сек.                 : 80±20

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                  : 1200±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                     : 56±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                     : 44±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                 : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                 : 20-25

Отвердитель                                                      :        .                : f900ct-f901ct

Соотношение отвердителей по весу               : %                     : 50

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                    : 3-4

Тип разбавителя                                               :                         : dpn425

Разбавление                                                     : %                     :10-20

Сушка 40µ a 20°C                 : на отлип            : час                  : 3-4

: отверждение     :час                   : 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 40-50

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 40µ)       : м²/кг                : 9,8

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Степень блеска                                                  :  глосс             : 50± 10

QUV 500 час (с f901ct)                                       :                         : постоянный

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя. Использовать только полиуретановые разбавители.

Для изделий высокой ценовой категории рекомендуется использование алифатического отвердителя f901ct.