Техническая карта

TECHNOPUR 100 полиуретановое покрытие оксид красный

Код : F 424 SP 0300

Общее: Technopur 100 полиуретановая двухкомпонентная эмаль без растворителя разработанная на основе простой и сложной модифицированной смолы, что позволило получить  уникальный продукт, который при отверждении F911CT образует быстросохнущую плёнку .Для того чтобы получить великолепные характеристики по механической и химической стойкости, а также

диэлектрические свойства  необходимые для внешнего лкм покрытия цистерн, которые будут закапываться в землю необходимо нанесение минимальной толщины в 800 микрон. Данная виды стойкости следует тестировать по прошествии 7 дней со дня нанесения в нормальных условиях температуры и влажности (20°С, 50% относит. влажность)

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                            : 50-80

Удельный вес (A)                                              :  г/л                             : 1500±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               :>99

Метод нанесения

Система Bimixer

Сопло                                                                  : дюйм                          : 0,018

Отвердитель                                                      :                                   : f911ct

Соотношение отвердителя по весу                 : %                               : 100: 28

Жизнеспособность  (20°С)                               : мин                            : 9-10

Сушка 800µ при 20°C

: на отлип            : мин                           : 10- 15

: управляемый     :мин                            : 30-60

Рекомендуемая толщина                                  : микрон                      : 800-1000

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                              : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 800µ)     : м²/кг                          : 0,9

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Продукт соответствует директиве №161 от 27.03.2006

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Для улучшения физико-химических показателей рекомендуемая пескоструйная обработка  SA2,5

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Для содействия смешиванию компонентов, облегчения при применении и отверждения, рекомендуется подогрев компонента до температуры 50 ° C и компонента Б до 25 ° C.

Продукт, должен наноситься в количестве в строгом соответствии с вышеуказанными рекомендациями, отвечает требованиям установленным  в следующих стандартах: NACE SP 0188, ASTM D 5162, EN 12285-1.