Техническая карта

Epotech 2K

Код : F 430 SР XXXX

Общее: Epotech 2K двухкомпонентная эпоксидная эмаль  на основе эпоксидополиамидной смолы, которая характеризуется наполненностью и физико-химической устойчивостью . Рекомендуется несколько слоёв в антикоррозионных циклах для изделий работающих в агрессивных условиях таких как производственные условия и при воздействии морской среды.

Продукт наноситься air-less, методом традиционного распыления, кистью или валиком.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                            : 30

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                             : 1350±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                               : 72±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                               : 58±2

Метод нанесения

Сопло                                                                  : мм.                           : 1,8-2

Вязкость (чаша Din 4 при 25°C)                        : сек.                           : 30-40

Отвердитель                                                      :        .                          : f903ct- f903ct/i

Соотношение отвердителей по весу               : %                               : 25

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                             : 6-8

Тип разбавителя                                               :                                   : DL001

Разбавление                                                     : %                               : 5-10

Сушка 60µ a 20°C                 : на отлип            : час                            : 4-5

: отверждение     :час                             : 24

Рекомендуемая толщина                                  : микрон                     : 50-60

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1

Теоретический выход (A+Б толщина 50µ)       : м²/кг                : 8,6

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Блеск                                                                   : глосс              : 70-85

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 24 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя.

Благодаря своему составу эпоксидная эмаль если подвергается внешнему воздействию крошиться и желтеет.

.