Техническая карта

Technofood эпоксидная эмаль для пищевой промышленности (сертификат института Giordano)

Код: F 435 ST xxxx

Общее: Двухкомпонентная эпоксидная ситема с большой толщиной лкм слоя предназначена для контакта с жидкими и твёрдыми пищевыми продуктами, что подтверждено сертификатом иниститута Giordano. Образует гладкую, легко очищаемую поверхность, затрудняет образование накипи и других твёрдых субстанций в виде суспензии. Отличная химостойкость к агрессивным растворам, таким как топливо, минеральные масла. Позволяет легко покрывать бетон, сталь, алюминий, соответственно подготовленная древесина. Позволяет наносить слой около 200 микрон за один слой.

Характеристика                                        Единица измерения

Поставочная вязкость (чаша Din 8 при 25°C) : сек.                 : 1±3

Удельный вес (A+Б)                                          :  г/л                  : 1680±50

Сухой остаток по весу (A+Б)                            : %                     : 98±2

Сухой остаток по объёму (A+Б)                       : %                     : 97±2

Метод нанесения

Влажность                                                          : %.                    : < 60

Отвердитель                                                      : %                     : 40 (f912ct)

Жизнеспособность (20°C)                                : ore                    : 1

Разбавление                                                     : %                     : не предусмотренно

Сушка 300µ при 20°C                 : от пыли           : мин                  : 100-120

: на отлип          : час                  : 6-8

: отверждение     :час                   : 12-18

Рекомендуемая толщина                                  : микрон           : 250-300

Рекомендуемое количество слоёв                   : №                    : 1-2

Теоретический выход (A+Б толщина 300µ)       : м²/кг                : 2,1

Время нанесения последующих слоёв            : час                  : 3- 22

Характеристики покрытия

Адгезия                                                                : %                    : 100

Степень блеска                                                  :  глосс             : 70±10

Другие характеристики

Стабильность при хранении

(от 5 до 30°C)                                                      : месяц              : 12 (в герметичной     упаковке).

Информация о характере опасности

Запрашивайте карту безопасности перед использованием продукта.

Примечание.  Поверхности должны быть очищены от пыли, ржавчины, жирных пятен и различных шлаков.

Рекомендуемая пескоструйная обработка  SA2,5

Время сушки является производной от температуры, относительной влажности и толщины наносимого слоя. Использовать только полиуретановые разбавители.